附  件

河南省预拌混凝土企业

专项试验室基本条件

第一条  预拌混凝土企业专项试验室（以下简称试验室）的设立，应满足企业质量管理和生产控制的要求。

第二条  预拌混凝土企业应为试验室配备下列人员：

（一）技术负责人：具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。

（二）试验室负责人：具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。

（三）质量负责人：由预拌混凝土企业总经理担任。

（四）混凝土试验员：不少于4人，可用施工现场管理人员中试验员代替。

第三条  试验室应根据检验需要，设置检验、样品存放、养护等用房，并结合工作流程科学合理布局。试验室的设施、面积、清洁、采光、通风、温度、湿度、能源等均应满足检验任务及国家标准规定的要求。预拌混凝土企业应保证周围环境、粉尘、振动、电磁辐射等均不影响检验工作。

第四条  试验室计量仪器和检验设备的配备应满足生产过程检验和出厂产品检验的需要。计量仪器、检验设备的检定、校准应按期由有资质的检定部门进行，并应出具有效的计量检定合格证书、校验证书。试验室应对计量仪器、检验设备建立符合国家规定的档案、检定周期表和日常使用、维修、管理及校验的文件记录。

第五条  试验室的检验能力应与预拌混凝土企业的生产能力相适应。试验室根据生产需要进行所需项目检验，并按《河南省预拌混凝土企业专项试验室检测项目与仪器设备配置表》（详见附表）配备相应的仪器设备。

第六条  各省辖市、省直管县（市）、郑州航空港区、林州市住房城乡建设主管部门审批预拌混凝土专业承包资质时，应按照本通知要求，对试验室设立情况严格把关，并加强事中事后监管，确保预拌混凝土企业试验能力，保障预拌混凝土质量。

第七条  本文件自印发之日起执行，省厅制定的《河南省预拌商品混凝土生产企业专项试验室管理办法》（豫建〔2013〕64号）、《河南省预拌混凝土生产企业实验室人员管理办法》（豫建建〔2015〕84号）同时废止。以往规定与本通知不一致的，以本通知为准。

附  表

河南省预拌混凝土企业专项试验室检测项目与仪器设备配置表

| 序号 | 类别 | 检测项目/参数 | 需用仪器设备 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泥 | 1 | 凝结时间 | 标准法维卡仪 | 《水泥标准用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  |  |  |  | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温恒湿养护箱 |  |
|  |  | 2 | 安定性 | 沸煮箱 | 《水泥标准用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  |  |  |  | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 雷氏夹膨胀测定仪 |  |
|  |  | 3 | 胶砂强度 | 恒应力压力试验机 | 《水泥胶砂强度试验》（GB/T17671） |
|  |  |  |  | 抗压强度试验机用夹具 |  |
|  |  |  |  | 抗折强度试验机 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温水养箱 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温、恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂振实台 |  |
|  |  | 4 | 标准稠度用水量 | 标准法维卡仪 | 《水泥标准用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  |  |  |  | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  | 5 | 水泥胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 《水泥胶砂流动度测定方法》（GB/T2419） |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  | 6 | 比表面积 | 勃氏比表面积测定仪 | 《水泥比表面积测定方法勃氏法》（GB/T8074） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 干燥器 |  |
|  |  |  |  | 分析天平 |  |
|  |  | 7 | 细度 | 负压筛析仪 | 《水泥细度检验方法筛析法》（GB/T1345） |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
| 二 | 细骨料 | 8 | 颗粒级配 | 试验筛 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电动标准振筛机 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 9 | 细度模数 | 试验筛 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电动标准振筛机 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 10 | 含泥量 | 天平 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 11 | 泥块含 | 天平 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 12 | 石粉含量（人工砂及混合砂）（JGJ52-2006） | 亚甲蓝法试验用搅拌器 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 13 | 压碎值指标（人工砂） | 天平 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 |  |
|  |  |  |  | 砂压碎指标仪 |  |
|  |  | 14 | 表观密度 | 电热恒温干燥箱 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 容量瓶 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  | 15 | 堆积密度 | 电子秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  | 16 | 空隙率 | 电热恒温干燥箱 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 容量瓶 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 电子秤 |  |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  | 17 | 含水率 | 天平 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
| 三 | 粗骨料 | 18 | 颗粒级配 | 试验筛 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电动标准振筛机 |  |
|  |  |  |  | 天平和秤 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 19 | 针、片状颗粒含量 | 天平和秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  |  |  | 针、片状规准仪 |  |
|  |  | 20 | 含泥量 | 秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 21 | 泥块含量 | 秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 22 | 压碎值指标 | 压力试验机 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 秤 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  |  |  | 石压碎指标仪 |  |
|  |  | 23 | 表观密度（简易法） | 电子秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 广口瓶 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  | 24 | 堆积密度 | 秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 25 | 空隙率 | 电子秤 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52） |
|  |  |  |  | 广口瓶 |  |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
| 四 | 混凝土 | 26 | 稠度 | 坍落度仪或维勃稠度仪 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080） |
|  |  | 27 | 表观密度 | 振动台 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080） |
|  |  |  |  | 台秤 |  |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  | 28 | 泌水率 | 振动台 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080） |
|  |  |  |  | 试样筒 |  |
|  |  |  |  | 台秤 |  |
|  |  | 29 | 凝结时间 | 贯入阻力仪 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080） |
|  |  | 30 | 含气量 | 含气量测定仪 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080） |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  |  |  | 台秤 |  |
|  |  | 31 | 抗压强度 | 压力试验机 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081） |
|  |  |  |  | 标准养护室 |  |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  | 32 | 抗渗性能 | 混凝土抗渗仪 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082） |
|  |  | 33 | 配合比 | 台秤 | 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55） |
|  |  |  |  | 混凝土搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  |  |  | 坍落度仪 |  |
|  |  | 34 | 氯离子含量 | 混凝土氯离子快速测定仪 | 《水运工程混凝土试验规程》（JTJ270） |
| 五 | 粉煤灰 | 35 | 需水量比 | 天平 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596） |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |
|  |  | 36 | 细度 | 负压筛析仪 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596） |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  | 37 | 烧失量 | 天平 | 《水泥化学分析方法》（GB/T176） |
|  |  |  |  | 干燥器 |  |
|  |  |  |  | 高温炉 |  |
|  |  | 38 | 安定性（C类） | 沸煮箱 | 《水泥标准用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  |  |  |  | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 雷氏夹膨胀测定仪 |  |
|  |  | 39 | 含水量 | 天平 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
| 六 | 粒化高炉矿渣粉 | 40 | 流动度比 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046） |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  | 41 | 活性指数 | 恒应力压力试验机 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046） |
|  |  |  |  | 抗压强度试验机用夹具 |  |
|  |  |  |  | 抗折强度试验机 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温水养箱 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温、恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂振实台 |  |
|  |  | 42 | 比表面积 | 勃氏比表面积测定仪 | 《水泥比表面积测定方法勃氏法》（GB/T8074） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 分析天平 |  |
|  |  |  |  | 干燥器 |  |
|  |  | 43 | 含水量 | 电热恒温干燥箱 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046） |
|  |  |  |  | 天平 |  |
| 七 | 外加剂 | 44 | 减水率 | 坍落度仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 台秤 |  |
|  |  |  |  | 混凝土搅拌机 |  |
|  |  | 45 | 凝结时间差 | 贯入阻力仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  | 46 | 抗压强度比 | 压力试验机 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081） |
|  |  | 47 | 密度 | 波美比重计 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077） |
|  |  | 48 | 固体含量 | 天平 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 49 | 泌水率比（GB8076-2008） | 振动台 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 容量筒 |  |
|  |  | 50 | 1h经时变化量 | 坍落度仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  |  |  | 混凝土含气量测定仪 |  |
|  |  | 51 | 收缩率比 | 振动台 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082） |
|  |  |  |  | 非接触法混凝土收缩变形测定仪（非接触法） |  |
|  |  |  |  | 混凝土收缩仪或接触法引伸仪（接触法） |  |
|  |  | 52 | 相对耐久性 | 振动台 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082） |
|  |  |  |  | 混凝土动弹性模量仪 |  |
|  |  |  |  | 温度传感器 |  |
|  |  |  |  | 称量设备 |  |
|  |  |  |  | 快速冻融装置 |  |
|  |  | 53 | 含气量 | 振动台 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 混凝土含气量测定仪 |  |
| 八 | 防冻剂 | 54 | 减水率 | 坍落度仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  | 55 | 凝结时间差 | 贯入阻力仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  | 56 | 抗压强度比 | 压力试验机 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081） |
|  |  |  |  | 冻融箱 |  |
|  |  | 57 | 含气量 | 混凝土含气量测定仪 | 《混凝土外加剂》（GB8076） |
|  |  |  |  | 振动台 |  |
|  |  | 58 | 50次冻融强度损失率比 | 称量设备、压力试验机、温度传感器、冻融试验箱或自动冻融设备 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082） |
|  |  |  |  | 温度传感器、称量设备、快速冻融装置、压力试验机 |  |
|  |  | 59 | 密度 | 波美比重计 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077） |
|  |  | 60 | 固体含量 | 天平 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  | 61 | 28天收缩率比 | 振动台 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082） |
|  |  |  |  | 非接触法混凝土收缩变形测定仪（非接触法） |  |
|  |  |  |  | 混凝土收缩仪或接触法引伸仪（接触法） |  |
|  |  | 62 | 细度 | 药物天平 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB8077） |
|  |  |  |  | 试验筛 |  |
| 九 | 膨胀剂 | 63 | 凝结时间 | 标准法维卡仪 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  |  |  |  | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温恒湿养护箱 |  |
|  |  | 64 | 抗压强度 | 恒应力压力试验机 | 《水泥胶砂强度检验方法》（GB/T17671） |
|  |  |  |  | 抗压强度试验机用夹具 |  |
|  |  |  |  | 抗折强度试验机 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温水养箱 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温、恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂振实台 |  |
|  |  | 65 | 限制膨胀率 | 水泥胶砂搅拌机 | 《混凝土膨胀剂》（GB23439） |
|  |  |  |  | 水泥恒温、恒湿养护箱 |  |
|  |  |  |  | 天平 |  |
|  |  |  |  | 水泥恒温水养箱 |  |
|  |  |  |  | 水泥胶砂振实台 |  |
|  |  |  |  | 纵向限制器 |  |
|  |  |  |  | 混凝土收缩变形膨胀率测定仪 |  |
|  |  | 66 | 细度 | 勃氏比表面积测定仪或试验筛 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T8074） |
|  |  |  |  | 电热恒温干燥箱 |  |
|  |  |  |  | 分析天平 |  |
|  |  |  |  | 干燥器 |  |